## Yêu cầu về vải may nhà bạt nhẹ như thế nào?

Căn cứ tại tiết 2.1.2 tiểu mục 2.1 Mục 2 Quy chuẩn quốc gia quy định yêu cầu về vải may nhà bạt nhẹ như sau:

- Yêu cầu ngoại quan:

Lớp Polyvinylclorua (PVC) hoặc Polyurethane (PU) màu xanh cỏ úa phải phủ kín toàn bộ bề mặt cần phủ của vải may nhà bạt nhẹ. Vải may nhà bạt nhẹ phải mềm mại, màu sắc đồng nhất; mặt vải không được phép có các khuyết tật như phồng rộp, vết sọc, xước, nứt rạn, thủng lỗ hoặc tạp chất lạ. Màu sắc, độ bóng, mờ của bề mặt vải may nhà bạt nhẹ phù hợp với mẫu sản phẩm chuẩn đã được thỏa thuận giữa bên mua và bán.

- Yêu cầu cơ lý:

Vải may nhà bạt nhẹ có khả năng chống thấm nước tốt. Các chỉ tiêu cơ lý của vải may nhà bạt nhẹ phù hợp với quy định tại bảng dưới đây:

| STT | Tên chỉ tiêu, đơn vị tính | Mức giới han, yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng, g/m2 | 350 ± 10 |
| 2 | Độ dày, mm, không nhỏ hơn | 0,3 |
| 3 | Độ bền kéo đứt, N/mm2, không nhỏ hơn - Dọc - Ngang | 95 47 |
| 4 | Độ giãn dài khi kéo đứt, % - Dọc - Ngang | 20 ¸ 35 30 ¸ 45 |
| 5 | Độ bền uốn gấp: dọc, ngang, bề mặt tráng phủ PVC hoặc PU không xuất hiện dạng phá hủy đầu tiên như vết rạn nứt, bong rộp…, số lần gấp, không nhỏ hơn | 10 000 |
| 6 | Độ bền kết dính | không tách được |
| 7 | Độ bền xé rách khi chọc thủng bằng dây thép, N/mm, không nhỏ hơn - Dọc - Ngang | 250 250 |
| 8 | Độ kháng thấm nước dưới áp suất 700 mm H2O, min, không nhỏ hơn | 60 |
| 9 | Thử lão hóa ở nhiệt độ 70 0C trong thời gian 72 h |  |
| 9.1 | Bề mặt vải | Không bị nứt rạn, phồng rộp sau khi lão hóa. |
| 9.2 | Độ bền kéo đứt sau lão hóa, N/mm2, không nhỏ hơn: + Dọc + Ngang | 86 45 |
| 9.3 | Độ bền kết dính sau lão hóa | không tách được |
| 9.4 | Độ kháng thấm nước sau lão hóa dưới áp suất 700 mm H2O, min, không nhỏ hơn | 60 |